硕士《材料科学基础》考试大纲

课程名称：材料科学基础

科目代码：860

适用专业：材料科学与工程、材料工程

参考书目：《材料科学基础》第二版 上海交通大学出版社，胡赓祥。

考试内容要求：

一、晶体结构

1.材料电子空间排布、键合、原子间相互作用力、键合与基本物理性质联系

2.晶体与非晶体、晶胞、晶系、晶面指数与晶向指数及其关系、晶面间距、晶带、布拉菲点阵；

3.典型金属的点阵类型与晶体结构、堆垛方式、晶胞原子数、配位数、致密度、密排晶向与密排晶面、四面体与八面体间隙的几何性质；

4.常见共价晶体、离子晶体晶体结构与配位方式；

5.合金的相结构：相、组织、固溶体和中间相的概念、分类与常见性质。

二、晶体缺陷

1、点缺陷、位错、面缺陷的常见种类与基本概念；

2、位错理论的起源、位错类型、柏氏矢量、位错的运动（滑移与攀移）、位错的分解与合成、实际晶体中的位错、位错的增殖、位错与强度塑性的关系；

3、面缺陷的类型、界面结构及特性。

三、扩散

1、扩散第一、第二定律；

2、扩散机制、分类、影响扩散的因素；

3、扩散定律在表面处理等工艺中的应用与计算。

四、凝固与结晶

1、金属结晶规律、过冷现象、结晶的热力学条件；

2、均匀与非均匀形核、临界晶核半径、形核功，晶体长大机制与形态；

3、晶粒尺寸控制原理与方法，单晶、非晶、柱状晶制备原理与方法。

五、二元相图

1、相平衡、相律、杠杆定律；

2、匀晶、共晶与包晶三大类相图的平衡凝固过程分析、组织形貌及平衡相、平衡组织计算；非平衡结晶及组织。

六、铁碳相图

1、Fe—Fe3C相图的特征温度点、碳含量、转变线、各区域的组织与组成相、铁碳合金的分类、各种典型合金冷却过程分析与相、组织含量计算。

2、含碳量对碳钢平衡组织和性能的影响；钢中的主要杂质及对性能的影响。

七、塑性变形

1、弹性、塑性、屈服、断裂、延伸率、均匀变形、非均匀变形、加工硬化

2、单晶体的塑性变形、临界分切应力、晶体滑移的位错机制、滑移面、滑移方向、滑移系、多滑移、交滑移；

3、多晶体的塑性变形，细晶强化；

4、塑性变形对金属组织与性能的影响；

5、传统金属强化机制与方法，增强、增塑的基本原理

八、回复与再结晶

1.冷变形金属在加热过程中的组织与性能变化；

2.回复机制、影响再结晶因素及再结晶后晶粒大小控制、晶粒长大过程；

3.动态回复与动态再结晶，金属的热加工。

试题类型：概念题、选择题、判断题、填空题、简述题、计算题、分析题等。

具体要求：基本概念与基本原理清楚，并能够利用其计算与分析。2249